Teхническая информация

LOBASOL® HS 2K Impact Oil

Не содержащее растворители двухкомпонентное отверждаемое масло для пропитывающей первичной обработки напольных покрытий из древесины.

Произведено на основе растительных масел.

Артикул	10610

Giscode:	Ö 10

Объем упаковки:	0,75 кг., 2,5 кг.

Область	Не содержащее растворителей двухкомпонентное отверждаемое масло, произведенное на

применения:	основе растительных масел, для пропитывающей первичной обработки напольных покрытий

из древесины. Добавка отвердителя способствует ускоренному высыханию  масла. Нанесенное

на поверхность масло LOBASOL® HS 2K Impact Oil придает поверхности древесины естественный

матовый оттенок. LOBASOL HS 2K ImpactOil  отвечает требованиям к повышенному

коэффициенту противоскольжения согласно нормам BGR 181 и стандарту DIN 51130,

классификационная группа R9.

Рекомендации	Подготовка масла к работе

по нанесению:	Перед использованием необходимо довести масло до рабочей (комнатной) температуры, затем

добавить в него отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно перемешать. Рабочее время смеси

LOBASOL HS 2K ImpactOil бесцветное составляет 2 часа, рабочее время смеси LOBASOL HS 2K

ImpactOil Color составляет 1 час. Поверхность напольного покрытия должна быть сухой,

тщательно отшлифованной, очищенной от остатков масла, жира, воска и шлифовальной пыли.

Нанесение

Равномерно нанести на поверхность тонкий слой масла с помощью валика LOBATOOL

Microfaser 60-80, по истечении 1 часа необходимо обработать поверхность однодисковой

машинкой с бежевым падом LOBA Spezial-Pad.

Внимание!

Излишки масла необходимо полностью удалять при обработке поверхности однодисковой

машинкой. При нанесении масла на некоторые экзотические породы древесины возможно

увеличение времени высыхания.

Состав:	Модифицированные растительные масла, не содержащие свинец ускорители высыхания.

Алифатический полиизоцианат.

Расход	30-60 г/м² в зависимости от впитывающей способности покрытия.

материала:

Время                        Через 12 часов по напольному покрытию можно осторожно ходить.  Легкие нагрузки возможны высыхания:              через 24 часа. Полная нагрузка возможна через 10 дней.

Разбавители:	Не использовать. Масло выпускается полностью готовым к применению.

Хранение и               Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C.

транспортировка:   Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных

перевозках опасных грузов автомобильным транспортом.

Соблюдать требования технической информации и общие

указания по использованию продуктов LOBASOL®.