# LOBASOL® HS Select 100 Oil/Wax

Отверждаемое масло на основе растительных масел и воска. Не содержит растворители. Предназначено для защиты поверхности покрытий из древесины.

| Артикул | 10621 |
| --- | --- |
| Упаковка: | 2,5 л |
| GIS-код: | Ö 10 |

| Область применения: | Используется для пропитывающей первичной обработки напольных покрытий из древесины. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Помещения со средним уровнем нагрузки Тщательно перемешать масло перед использованием. Поверхность паркета должна быть сухой, хорошо отшлифованной, не содержать остатков масла, жира, воска и шлифовальной пыли. Нанести LOBASOL HS Select 100 Oil/Wax тонким слоем с помощью валика LOBATOOL “Microfaser 60-80”. Примерно через 60 минут обработать поверхность однодисковой шлифовальной машиной со специальным бежевым падом LOBA. Помещения с высоким уровнем нагрузки Тщательно перемешать масло перед использованием. Поверхность паркета должна быть сухой, хорошо отшлифованной, не содержать остатков масла, жира, воска и шлифовальной пыли. Нанести LOBASOL HS Select 100 Oil/Wax тонким слоем с помощью валика LOBATOOL “Microfaser 60-80”. Примерно через 60 минут обработать поверхность однодисковой шлифовальной машиной со специальным бежевым падом LOBA. После высыхания первого слоя в течение ночи нанести второй слой LOBASOL HS Select 100 Oil/Wax с помощью металлического шпателя и обработать поверхность однодисковой шлифовальной машиной со специальным бежевым падом LOBA. Внимание! Излишки масла необходимо полностью удалять с поверхности паркета. При нанесении LOBASOL HS Select 100 Oil/Wax на некоторые экзотические породы древесины возможно более длительное высыхание масла. |
| Состав: | Модифицированные растительные масла, растительные воски, не содержащие свинец ускорители высыхания. |
| Расход материала: | 30-60 г/м² в зависимости от впитывающей способности древесины. |
| Время высыхания: | Через 12 часов по напольному покрытию можно осторожно ходить. Легкие нагрузки возможны через 24 часа. Полная нагрузка возможна через 10 дней. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |