# LOBADUR® PrimaSeal

Содержащая растворители грунтовка для паркета и напольных покрытий из древесины. Последующая лакировка – только лаками LOBADUR на водной основе.

| Артикул | 11033 |
| --- | --- |
| Степень глянцевости: | не определяется |
| Упаковка: | 5 л |
| GIS-код: | G1 |
| Сухой остаток: | 11 ± 1% |
| Вязкость (DIN 4): | 14 ± 1s |

| Альтернативные продукты: | LOBADUR HS GlobaSeal – GIS-код Ö40, LOBADUR WS EasyPrime – GIS-код W3, LOBADUR WS Exotengrund – GIS-код W2. |
| --- | --- |
| Область применения: | Грунтовка с большим содержанием растворителей для нанесения валиком на паркет и напольные покрытия из европейских и тропических пород древесины с последующим применением лаков LOBADUR на водной основе. Соблюдать рекомендации фирмы LOBА о пригодности грунтовок для различных пород древесины (см. каталог продукции LOBA). В проблемных случаях обращаться за консультацией в технический отдел LOBA. Подчеркивает натуральный цвет древесины (эффект «поджига»). Минимизирует поднятие древесных волокон. Снижает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов, у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей». |
| Рекомендации по использованию: | Тщательно потрясти канистру с грунтовкой. Нанести грунтовку с помощью валика «насыщенным» слоем. Не выливать грунтовку на пол, использовать ведро с вкладным пакетом LOBATOOL. |
| Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины: | Подготовить покрытие и нанести грунтовку LOBADUR PrimaSeal одним «насыщенным» слоем. Высыхание. Нанести валиком лак LOBADUR® на водной основе. |
| Инструмент для нанесения: | Валик LOBATOOL Universal 100 или LOBATOOL Microfaser 100-120. |
| Расход материала: | При нанесении валиком 100 - 120 мл/м² (8 - 10 м²/л). |
| Время высыхания: | Последующее нанесение лака производить минимум через 60-90 минут. При замедленном высыхании необходимо дождаться полного высыхания грунтовки. |
| Пригодные для нанесения лаки: | Для минимизации склеивания паркетных элементов по краям LOBADUR WS Global Средний уровень нагрузки Высокий уровень нагрузки Очень высокий уровень нагрузки LOBADUR WS Life LOBADUR WS EasyFinish LOBADUR WS 2K Supra LOBADUR WS Viva LOBADUR WS 2K Duo |
| Промежуточная шлифовка: | После нанесения грунтовки LOBADUR PrimaSeal промежуточная шлифовка не производится. |
| Очистка инструмента: | Очистители LOBADUR Universalreiniger и Nitroverdünner. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения – не менее 12 месяцев в сухом и прохладном месте в плотно закрытой заводской упаковке. Грунтовка не подвержена воздействию низких температур. Легко воспламеняется. ADR класс 3 F1, упаковочная группа II. |