# LOBADUR® WS TopGel

Водный гель на ПУ-акрилатной основе для нанесения между слоями лака

| Артикул | 11455 |
| --- | --- |
| Степень глянцевости: | не определяется |
| Упаковка: | 4 кг |
| GIS-код: | W3 / заменитель согласно TRGS 617 |
| Сухой остаток: | 38 ± 1% |
| Вязкость (DIN 4): | не определяется |

| Область применения: | LOBADUR WS TopGel заполняет мелкие щели < 0,3 мм и грубые древесные поры. Тем самым предотвращается проседание лака, поверхность выглядит оптически заполненной. LOBADUR WS TopGel не является заменой шпатлевки. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Тщательно перемешать гель в емкости. Перед нанесением последнего слоя лака и после основательной промежуточной шлифовки нанести 1 слой геля шпателем из нержавеющей стали. |
| Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины: | Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку и водный лак LOBADUR. Высыхание, промежуточная шлифовка. Нанести шпателем один слой LOBADUR® WS TopGel. После высыхания нанести валиком водный лак LOBADUR. |
| Инструмент для нанесения: | Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel (из нержавеющей стали). |
| Расход материала: | При нанесении слоя геля шпателем ок. 20 г/м² (50 м²/кг). |
| Время высыхания: | После нанесения геля покрывать поверхность лаком можно не ранее чем через 30 минут. При замедленном высыхании следует подождать до полного (оптически заметного) высыхания геля. |
| Пригодные для нанесения лаки: | Гель можно использовать в комбинации со всеми матовыми, полуматовыми и экстра-матовыми водными лаками LOBADUR. Не использовать с глянцевыми лаками. |
| Промежуточная шлифовка: | В течение 24 часов на слой LOBADUR WS TopGel можно наносить лак без промежуточной шлифовки. По истечении этого времени для достижения достаточного сцепления слоев необходима промежуточная шлифовка. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |